## Slide 1
冲压件视觉检测方案
汇报人：王群
汇报日期：2025.06.22

## Slide 2
目 录
Contents
需求说明
Requirements Specification
测试效果
Test Results
其它说明
Additional Information
视觉设计
Visual Design
01
02
03
04

## Slide 3
需求说明
Requirements Specification
第一章节

## Slide 4
需求说明
检测要求
序号 | 检测项 | 判定规格 | 是否可检 | 说明
1 | 凹陷 | 1.锁附面： 长度＞1.5mm不允许； 宽度＞1.5mm不允许； 数量＞2处 不允许； 过流面/焊接区域：不允许 2.非功能面： 深度＞0.3mm 不允许 | TBD | 暂无NG样品 需要使用2D+3D进行配合检测
2 | 凸起 | 1.非墩薄区域且非功能性表面有手感的凸点或凸痕不允许； 2.墩薄区域的背面有感凸痕平面度≤0.2mm允收； 3.墩薄区域的正面台阶印高度≤0.2mm允收； 4.台阶宽度≤3mm的允收； 5.墩薄后沉头外围的挤料痕迹允收。 | TBD | 暂无NG样品 需要使用2D+3D进行配合检测
3 | 斜边 | 1.沉头四周尺寸不规则，但沉头底部的有效尺寸范围满足图纸要求的允收 2.沉头边缘斜边宽度≤3mm允收 | 可检 | 3D 进行检测
4 | 破损 | 1.大面有手感的破损或裂纹不允许； 2.边缘有宽度≤2mm的破损允收 3.边缘有长度≤3mm的破损允收； 4.边缘有深度≤0.3mm的破损允收； 5.边缘有数量≤6处的破损允收。 | TBD | 暂无NG样品 由于允收条件较多，需要NG样品进行实验
5 | 碰伤 | 1.因碰伤、压伤造成的边缘凸起变形≤0.3mm允收 | 可检 | 3D 进行检测

## Slide 5
需求说明
检测要求
序号 | 检测项 | 判定规格 | 是否可检 | 说明
6 | 压痕 | 1.压痕深度≤0.3mm允收； 2.压痕数量≤1个允收。 3.折弯模印深度≤0.3mm允收。 | 可检 | 暂无NG样品 3D进行检测
7 | 衔接痕迹 | 1.沉头内因墩薄多次，成型时挤压的衔接印， 在平面度≤0.1时允收。 | 可检 | 暂无NG样品 3D进行检测
8 | 划痕 | 1.划痕长度≤10mm允收； 2.划痕宽度≤1mm允收； 3.划痕深度≤0.3mm允收； 4.划痕数量≤6个允收。 | 可检 | 3D 进行检测
9 | 毛刺 | 1.毛刺高度≤0.1mm允收。 | 可检 | 暂无样品 由于允收条件较多，需要NG样品进行实验
10 | 裂纹 | 1.可视或有手感裂纹不允许。 | 不可检 | 裂纹与划痕从2D和3D(细小裂纹)成像上不可区分 划痕允收条件宽，会导致实际是裂纹漏检

## Slide 6
需求说明
检测要求
序号 | 检测项 | 判定规格 | 是否可检 | 说明
11 | 夹杂异物 | 1.可视异物不允许 | TBD | 暂无NG样品 异物为本体材质夹带，异物特种和产品自身的纹理特征易混淆
12 | 脏污 | 1.酒精可清洁的脏污不允许。 2.对于连接铝巴，激光焊接功能性表面清洁度＞100RFU不允许，铝丝键合功能性表面清洁度＞25RFU不允许。锁附功能性表面＞120RFU不允许。 3.对于输出极铝巴，激光焊接功能性表面清洁度＞100RFU不允许，键合铝丝焊接或超声波搭接焊接功能性表面清洁度＞25RFU不允许。 | 不可检 | 规格中要求的表面清洁度项，通过2D相机无法拍摄
13 | 色差 | 1.因原材料引起的色差（发黄、发黑、白点）不允许； 2.表面不允许高亮状态； 3.表面光泽纹理明暗差异区域＞30%不允许； 4.墩薄正面（激光照射面）及四周，允许与基材有色差，但比基材色泽光亮不允许； 5.墩薄背面（非激光照射面），允许不规则发亮。 | 不可检 | 普通彩色相机色彩的还原性达不到检测要求，需要使用暗室和矫正色彩后的相机进行拍摄
14 | 拉丝或磨砂 | 1.输出极铝巴表面有拉丝不允许； 2.墩薄焊接区域，允许磨砂状表面存在。 | 可检 | 暂无样品 需要NG样品进行实验
15 | 局部镍边缘不齐 | 对于局部镀铝巴，镀镍层不平齐允许，镀层超出图纸公差范围不允许 | 可检 | 暂无样品 需要NG样品进行实验

## Slide 7
需求说明
检测要求
序号 | 检测项 | 判定规格 | 是否可检 | 说明
16 | 铝件发黑（铝巴因为表面摩擦产生的发黑） | 功能区：不允许 非功能区：允许 | TBD | 暂无NG样品 理论上增加2D相机，倾斜拍摄要检测位置
17 | 局部镀镀层交界处异色 | 功能区：不允许 非功能区：局部电镀边缘异色，超过交界处5mm 宽度不允许 | TBD | 暂无NG样品 理论上增加2D相机，倾斜拍摄要检测位置
18 | 镀雾锡件锡层磨花 | 镀锡层磨花发亮，不漏基材，膜厚满足要求可接收。 | 不可检 | 锡层厚度用线扫3D无法测出
19 | 镀雾锡层色差（因擦伤引起的色差） | 镀锡层轻微发黄、发黑可接受（参考图示和签样产品），大面积发黑不不允许 | 可检 | 暂无样品 需要NG样品进行实验

## Slide 8
视觉设计
Visual Design
第二章节

## Slide 9
视觉设计
硬件 | 品牌 | 其他 | 个数
相机 | 海康 | 1200w | 正反2个+倾斜拍摄工位
镜头 | 视清 | FA 50mm | 正反2个+倾斜拍摄工位
光源 | 创视 | 开孔面光 | 正反2个+倾斜拍摄工位
最大产品尺寸：110mm * 52mm；选型视野大小：131mm * 97mm；
单像素精度：0.032mm/pix；
产品需要治具固定，使其摆放平整；
正面和背面需各拍摄一次，由于弯曲处也需拍摄，因此需根据要检测的弯曲位置，增加对应的倾斜拍摄工位；
450±30mm
2D检测
500±20mm

## Slide 10
视觉设计
硬件 | 品牌 | 其他 | 个数
3D | 基恩士 | LJ-X8200 | 2
激光线标准宽度：72mm；
使用基恩士3D激光轮廓仪获取上下表面的3D轮廓；
3D激光轮廓仪挂载在运动轴上，并通过编码器触发获取完整图像，沿产品长边方向运动；
3D检测
3D激光轮廓仪

## Slide 11
测试效果
Test Results
第三章节

## Slide 12
测试效果
功能区刮花

## Slide 13
测试效果
功能区刮花

## Slide 14
测试效果
功能区刮花

## Slide 15
测试效果
非功能区刮花

## Slide 16
测试效果
非功能区刮花

## Slide 17
测试效果
功能区压伤

## Slide 18
测试效果
功能区压伤

## Slide 19
测试效果
功能区压伤

## Slide 20
测试效果
功能区压伤

## Slide 21
测试效果
非功能区压伤

## Slide 22
测试效果
功能区压伤

## Slide 23
测试效果
功能区压伤

## Slide 24
测试效果
非功能区压伤

## Slide 25
其它说明
Additional Information
第四章节

## Slide 26
其它说明
01
当前视野选型为参考的当前产品，可根据实际产品要求做出调整
02
产品需摆放平整，产品歪斜对检测影响比较大
03
3D检测工位，整体检测CT会下降比较严重
04
数据可备份，同时可根据客户要求，提供数据上传定制开发
05
由于产品自身表面明暗不均，不同产品的一致性较差，需使用深度学习来进行检测，实施周期会长一些

## Slide 27
谢谢